Zkušební test z teorie – tvrdé pájení

- Kvalifikace 912 T W31 CP t1,5 D28 znamená:

  - Základní zkouška páječe dle ČSN 05 0705

  - Zaškolený pracovník – páječ natvrdo – dle ČSN 050705

  - Páječ dle ČSN EN 13133

- Teplota kyslík-acetylenového plamene je:

  - 2050°C

  - 1540°C

  - 3150°C

- Pájení naměkko má pracovní teplotu:

  - do 150°C

  - do 450°C

  - do 750°C

- Reakční teplota tavidla musí být:

  - Nižší než teplota tuhnutí pájky.

  - Vyšší než teplota tuhnutí pájky.

  - Nezáleží na ní.

- Pro pájení mědi kyslík-acetylenovým plamenem je nutno použít plamen:

  - Redukční

  - Oxidační

  - Neutrální

- Pro pájení v potravinářství se nesmí používat pájky:

  - Stříbrné

  - S příměsí kadmia a fosforu

  - Na bázi mědi

- Pracovní teplota pájeného spoje musí být:

  - Větší o 50°C než teplota tavení pájky.

  - Větší o 200°C než teplota tavení pájky.

  - Stejná jako teplota tavení pájky.

- Kyslík v mědi její kvalitu:

  - Neovlivňuje

  - Zhoršuje

  - Zlepšuje

- Pájky bez tavidla mají vyšší obsah:

  - Křemíku

  - Fosforu

  - Kadmia

- Rozsah platnosti zkoušek páječe u Skupiny II. je:

  - do 30 mm

  - od 15 do 54 mm

  - od 10 do 40 mm

- Specifikace postupu pro pájení se značí:

  - BPS

  - WPS

  - Není stanovena

- Platnost zkoušky platí po dobu:

  - 2 let

  - 5 let

  - 3 let

- Písmeno B u přídavných materiálu značí:

  - Označuje slitiny pro měkké pájení.

  - Označuje slitiny pro tvrdé pájení a pájení do úkosu.

  - Označuje slitiny pouze pro tvrdé pájení do úkosu.

- Minimální hloubka zasunutí je stanovena podle normy ČSN EN 1254-1 u Skupiny II. na:

  - 18,4 mm

  - 15,4 mm

  - 10,6 mm

- Do kolika skupin je rozděleno pájení trubek:

  - 5 skupin

  - 4 skupin

  - 3 skupin

- Pro zkoušku makrovýbrusem se provede řez v příčném směru v:

  - 1/2 zasunutí

  - 2/3 zasunutí

  - 1/3 zasunutí

- Lze pájet měď, která obsahuje kyslík v rozmezí:

  - 0,1 až 0,2%

  - 0,05 až 0,2 %

  - 0,08 až 0,1%

- Vodíková nemoc vzniká:

  - Nadměrným přehřátím pájeného spoje.

  - Nedostatečným očištěním pájeného spoje.

  - Vyšším obsahem kyslíku ve vodíkovém prostředí.

- Třetí část označení u přídavných materiálů u tvrdého pájení udává:

  - Hmotnostní procento prvků v pájce.

  - Teplotu počátku a konce tuhnutí pájky v °C.

  - Pořadové číslo výrobce pájek.

- Úkolem tavidla je:

  - Rozpouštět povrchové oxidy a bránit jejich vzniku.

  - Snižovat smáčení základního materiálu s pájkou.

  - Dodávat legující prvky do pájeného spoje.