Postup svařování (WPS)

ČSN EN ISO 15609-1

Místo: Holmes & Šolmes, s.r.o. , Horní Dolní	Zkušební orgán, organizace:

Svařovací technologie výrobce: Poloautomat MIG/MAG	Druh přípravy a čištění: mechanicky

Číslo WPS dokladu: MAGV03-10	Skupina zákl. materiálu dle CR ISO 15608: Sk. 1 (11 373)

WPQR číslo:	Svařovaná tloušťka (mm): 10 mm

Výrobce: Holmes & Šolmes, s.r.o.	Vnější průměr (mm):

Jméno svářeče:	Poloha při svařování dle EN ISO 6947:   PA

Metoda svařování dle EN ISO 4063:  135 (MAG)	Druh svaru: BW

Podrobnosti o přípravě úkosů: úkosovačka, bruska

Tvar spoje:	   Postup svařování:

Parametry pro svařování:

| Vrstva | Metoda | Průměr přídavných materiálů | Svářecí proud (A) | Svářecí napětí (V) | Polarita proudu | Rychlost podávání drátu | Rychlost posuvu pojezdu | Tepelný příkon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 135 | 1,2 mm | 135 | 18,5 | = (+) | 3,2 m/min |  |  |
| 2 | 135 | 1,2 mm | 290 | 28 | = (+) | 9,0 m/min |  |  |
| 3 | 135 | 1,2 mm | 290 | 28 | = (+) | 9,0 m/min |  |  |

Přídavný materiál -

Klasifikace a výrobní značka: G 3 Si 1  dle EN 440  (OK Autrod 12.50 / 51/ 56   -  ESAB Vamberk)

Zvláštní předpis pro sušení:	Další informace např. pohyb (rozkyv,

Ochranný plyn/tavidlo: směsný plyn M21 dle ČSN EN 439	max. šířka housenky):

- ochranný plyn: 82%Ar + 18%CO2 (CORGON 18)	Rozkyv: amplituda, frekvence

- ochrana kořene:	čas prodlevy:

Průtočné množství plynu: 12 l/min	Podrobnosti k pulsnímu

Druh /průměr wolframové elektrody:	svařování:

Údaje o drážkování/podložení kořene:	Vzdálenost kontaktních dýz:

Teplota předehřevu:	Podrobnosti pro svařování plasmou-

Interpass teplota:	Nastavení úhlu hořáku:

Tepelné po svařování a/nebo stárnutí-

Čas, teplota metoda:

Rychlost ohřevu a ochlazování:

Výrobce:	Zkušební orgán, organizace:

------------------------------------	--------------------------------------

Jméno, datum, podpis	Jméno, datum podpis